Technická specifikace

Název: BENZÍN TECHNICKÝ 80/110

Ostatní názvy: Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

ES číslo: 926-605-8

Charakteristika: Průzračná, bezbarvá kapalina, bez viditelné vody a mechanických nečistot. Obsah benzenu nepřekračuje 0,1% hm.

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr MJ Hodnota

Hustota při 15 °C g/cm3 0,7000 – 0,7250

Počátek destilace °C min. 80

Konec destilace °C max. 110

Celkový obsah aromátů % hm max. 0,1

n-hexan % hm max. 5

Obsah benzenu % hm max. 0,1

Barva (Saybolt) min. 30

Obsah síry mg/kg max. 1

Index lomu při 20 °C 1,3900 – 1,4000

Doctor test, ISO 5275 negativní

Pokyny pro skladování: Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v

těsně uzavřených obalech. Skladujte z dosahu zdrojů zapálení a přímého

slunečního záření. Hořlavina I. třídy nebezpečnosti.

Doba exspirace: 24 měsíců

Balení: cisterny, sudy, kanystry

REACH: Látka byla registrována.